## Slide 1
单位：上海交通大学智慧能源创新学院
汇报人：钟林康
环形 U-Zr 芯体在热、力及
辐照肿胀条件下的变形规律研究
1
Notes: 各位专家下午好，我是钟林康
我今天的汇报题目是环形U-Zr芯体在热、力及辐照肿胀条件下的变形规律研究

## Slide 2
一、研究背景
二、研究成果
三、总结与展望
目录
CONTENT
2
Notes: 项目答辩包括三个部分，首先是研究背景和完成情况

## Slide 3
一、研究背景
二、研究成果
三、总结与展望
目录
CONTENT
3

## Slide 4
研究背景：U-10Zr金属燃料的发展脉络
3 at.%燃耗导致包壳破损
3 at%时肿胀30 %
容纳气体，
缓解肿胀
①气腔
增大
②间距
增大
美国ANL改进U-10Zr燃料(1974)
美国ANL早期U-10Zr燃料(1960)
15 at.%燃耗导致包壳破损
美国INL环形U-10Zr燃料(2011)
向内肿胀
具有30 at.%燃耗的潜力
U-10Zr燃料的核心挑战是辐照肿胀问题，预期可通过环形的向内肿胀解决
环形U-10Zr是当前钠冷快堆首先燃料之一，预期实现30 at.%的燃耗
4
Notes: 环形U-10Zr是当前钠冷快堆首先燃料之一，预期实现30 at.%的燃耗。
上世纪60年代美国阿贡实验室就对U-10Zr开展堆内辐照，当时采用了是这种又宽又长的燃料棒，然而发现这种结构极易导致包壳的破损。因为铀锆燃料容易肿胀，会把包壳撑坏掉。 针对该问题，阿贡实验室采用更短更细的燃料棒代替原先的结构，燃料极限燃耗可以达到15 at.%左右。
在2011年爱达荷实验室提出了环形U-10Zr，也就是在之前的基础上，将圆柱燃料中间挖空，通过向内肿胀来容纳辐照肿胀，据称具有30 at.%的燃耗潜力。
因此，可以总结U-10Zr燃料的核心挑战是肿胀，预期的解决方案是采用环形结构

## Slide 5
研究背景：环形U-10Zr燃料非均匀肿胀的行为规律亟待澄清
  环形U-10Zr燃料变形机制复杂，存在非均匀肿胀现象，阻碍其高燃耗应用
  美国爱达荷实验室BISON软件是目前唯一的理论预测手段，但只能预测均匀肿胀
BISON软件是爱达荷实验室基于有限元编写，广泛应用于各类核燃料的多物理场耦合仿真，处行业垄断地位
BISON局限性
耦合的物理场较少，计算的肿胀率<实际的肿胀率
采用经验模型，无法描述裂变气体演化导致的非均匀肿胀
多因素耦合导致非均匀肿胀
组分重分布
气泡演化
热膨胀
蠕变
辐照肿胀
变形
项目的核心目标：开发国产化BISON，澄清其非均匀肿胀的行为规律
不合理参数下，低燃耗时肿胀仍会占满空腔
占满空腔
不规则形貌
3.2 at.%
3.4 at.%
4.3 at.%
减小间隙
降低功率
5
Notes: 然而实际情况下，由于环形U-10Zr变形机制复杂，存在显著的不规则肿胀现象，这阻碍了燃料的高燃耗应用。
如果燃料参数不合理，会导致低燃耗时肿胀占满空腔。例如在3.2 燃耗就把空腔填满，远低于目标的30燃耗。
目前美国BISON软件是唯一的理论预测手段，但它对国内禁运，并且BIOSN存在2个致命问题，就是它耦合的物理场较少，无法与实验对得上。
另外它采用经验肿胀模型，无法描述机理性的内容。因此，为实现金属燃料的高燃耗应用，我们项目的核心目标：开发国产化BISON，澄清其非均匀肿胀的行为规律

## Slide 6
项目目标及内容
研究目标：
基于有限元方法建立环形U-10Zr芯体热力耦合和辐照行为模型；开发精细化金属燃料性能分析程序，对环形U-10Zr芯体在辐照工况下的热力耦合行为进行模拟仿真；揭示其变形规律并预测环形U-10Zr芯体变形趋势及燃料的服役性能。
研究内容：
（1）构建环形U-10Zr燃料热力耦合与辐照行为模型。综合考虑组分重分布、辐照肿胀、裂变气体释放等辐照行为，以及热膨胀、蠕变和弹性变形等力学过程，建立适用于环形几何结构的热力耦合解析模型。
（2）开发精细化金属燃料性能分析程序。采用有限元方法，将燃料辐照行为模型模块化，并与传热和力学模型进行耦合，合理设置燃料—包壳传热、接触及力学边界条件，实现辐照工况下环形U-10Zr燃料热力行为的数值模拟。
（3）开展环形U-10Zr燃料变形规律研究。利用所开发的燃料性能分析程序模拟燃料在辐照过程中的温度、应力、应变及尺寸变化，并与宏观变形实验数据进行对比，分析其径向和轴向变形特征，预测燃料的变形趋势及服役性能。
6
Notes: 为此需要开展三项研究内容， 第一项是建立环形U-10Zr燃料热力耦合与辐照行为模型；
第二项是开发精细化金属燃料性能分析程序；
第三项是开展环形U-10Zr燃料变形规律研究。

## Slide 7
一、研究背景
二、研究成果
三、总结与展望
目录
CONTENT
12
Notes: 接下来介绍一下课题的主要研究成果

## Slide 8
二、研究成果
ANTHEM 1.0程序开发
ANTHEM 2.0程序开发
环形U-10Zr行为规律研究
目录
CONTENT
13
Notes: 从三个层面介绍研究成果，先是两个程序的开发，再基于程序解释燃料行为规律。
首先是的ANTHEM 1.0程序开发。因为美国BISON是目前核燃料领域的权威。因此，我们的第一步就是要对标美国的BISON程序，从而保证基本功能的正确性。

## Slide 9
本工作构建的传热模型
传热包括5个要素，难点在于“间隙传热” 与“应力应变” 耦合
1. 环形U-10Zr芯体燃料的传热机制和模型
传热机制
导热
气体导热
对流换热
1
2
3
燃料
包壳
He
间隙
接触传热
辐射换热
4
5
2
3
4
5
间距相关
接触应力相关
与应力应变耦合
He气导热
接触传热
14
Notes: 基于环形U-10Zr的实际传热行为，我们分析出它有5个传热要素，包括燃料和包壳的导热、包壳壁面的对流换热，以及间隙传热的三个机制，气体传热、接触传热、辐射换热。这里的难点在于实现间隙传热与应力应变的耦合。
右边是本工作构建的部分传热模型，展示了间隙传热与应力应变的耦合关系，气体传热与间距相关，接触传热与接触应力相关。

## Slide 10
本工作构建的接触和摩擦模型
肿胀受到7个要素影响，难点在于构建正确的接触和摩擦模型
2. 环形U-10Zr芯体的肿胀机制和模型
肿胀机制
燃料
包壳
热膨胀
热蠕变
1
2
3
4
气态产物肿胀
固态产物肿胀
5
6
5
6
接触
摩擦
辐照蠕变
7
7
基于罚函数的接触模型：
基于双曲正切与库伦定律的摩擦模型：
燃料
包壳
运动趋势
接触
摩擦
15
Notes: 力学行为有7个要素，燃料方面有热膨胀、热蠕变、辐照蠕变、固态产物肿胀、气态产物肿胀4个。包壳是热膨胀与热蠕变。燃料与包壳间的间隙有接触与摩擦作用。
核心难点是构建正确的接触与摩擦模型。
右边展示了本工作构建的接触和摩擦模型，接触采用了基于罚函数的接触模型，摩擦是本工作的原创模型，采用了基于双曲正切与库伦摩擦的摩擦模型

## Slide 11
3. 环形U-10Zr芯体的裂变气体释放机制和模型
裂变气体释放机制
本工作构建的气体释放和气室体积模型
难点在于实现“积累释放”与“动态气室体积”
若气态产物肿胀达到0.33阈值，则触发FGR，释放80%积累的含量，而后持续以80%释放
动态的气室体积模型：
释放前
释放后
积累释放模型：
释放阈值前积累的0.8
阈值后持续释放
Vplenum​(t)=Vrod,0​−Vfuel​(t)+Vopen​(t)
棒内体积
动态燃料体积
动态开放孔隙体积
16
Notes: 第三个是气体释放采用了与BISON一样的阈值释放模型，即当气态产物肿胀达到0.33阈值，则触发FGR，释放80%积累的含量，而后持续以80%释放。
这里的难点是构建“积累释放”与“动态气室体积”的模型。
右边展示了本工作构建的气体释放模型，能实现这样的阈值释放过程。
以及气室体积模型，气室体积等于燃料棒的棒内体积减去动态燃料体积+动态的开放孔隙体积。

## Slide 12
4. 环形U-10Zr芯体程序ANTHEM 1.0 技术难点
dg= Cladding(r)- Pellet_surf(r)
燃料外壁
Pellet_surf(r)
包壳内壁
Cladding(r)
基于位置变量构建传热与应力应变的耦合
dg
基于广义拉伸功能，解决位置变量的定义
耦合间隙传热与应力应变
自定义辐照肿胀接口
间距：
接触应力：
以辐照肿胀为例
基于ODE方程构建接口
描述运动趋势建立摩擦
基于状态变量功能，解决时间变量的定义
以摩擦为例
描述燃料端部是否存在运动趋势
基于时间步变量构建运动趋势，描述摩擦
基于自定义方程功能，解决接口问题
17
Notes: 在环形U-10Zr芯体程序ANTHEM 1.0 的开放过程中存在一些技术难点。
包括定义位置变量，自定义辐照肿胀接口，以及如何准确描述摩擦的存在条件

## Slide 13
  气体释放
经验释放
气室压力
气体产生
研发出国产化“BISON”
核技术, 2026, 05(49)
温度行为
静水应力
肿胀行为
气室压力
ANTHEM 1.0预测结果与BISON程序的预测结果高度吻合
18
环形U-10Zr性能分析程序 ANTHEM 1.0
(Annular Nuclear Thermo-Mechanical Multiphysics 1.0)
Notes: 在对传热、力学、气体三个物理场进行耦合后，我们开发了国产化的“BISON”：环形U-10Zr性能分析程序 ANTHEM 1.0。
对比在相同的辐照条件下，环形U-10Zr的温度、辐照肿胀行为、静水应力、气室压力随燃耗变化的预测结果，发现ANTHEM 1.0与BISON的结果符合极好。

## Slide 14
ANTHEM1.0程序与美国BISON程序结果高度吻合
ANTHEM1.0程序的操作界面
ANTHEM1.0程序界面
峰值温度
结果展示
应力应变-3D
内径
气室压力
适用于U-10Zr与HT-9包壳
功能：设定几何参数、工况参数，计算燃料服役性能
19
Notes: 这是ANTHEM1.0程序的界面，该程序适用于U-10Zr与HT-9包壳材料，可设定几何参数、工况参数，计算燃料行为，并可视化展示温度、内径、气室压力与应力应变情况

## Slide 15
二、研究成果
ANTHEM 1.0程序开发
ANTHEM 2.0程序开发
环形U-10Zr行为规律研究
目录
CONTENT
20
Notes: 接下来就是ANTHEM2.0程序的开发

## Slide 16
BISON对环形U-10Zr芯体实验结果的预测存在较大误差
1. 无法描述裂变气泡的演化行为
4. 无法描述实际的锆分布和相区分布
BISON仅考虑气体释放行为，无法描述气泡的演化和分布
BISON预测锆均匀分布，实际内侧中心锆分数0.60，边界0.14
原因
采用经验模型描述肿胀
未考虑扩散系数的修正
2. 肿胀率预测误差较大
BISON预测的内径为2.5 mm，实际内径为1.0 mm，几乎闭合
采用经验肿胀模型
导致孔隙率预测低
原因
3. 温度预测误差较大
BISON预测的峰值温度657 ℃ ，实际峰值温度超过900 ℃，误差超过240 ℃
采用经验肿胀模型导致孔隙率预测值偏低
未考虑不规则接触导致的热阻
21
原因
原因
Notes: BISON、以及刚刚开放的ANTHEM1.0版本，不能解释实验的现象。例如无法描述裂变气泡演化模型、肿胀率预测偏低、温度预测偏低、无法描述实际的锆分布和相区分布
原因是BISON采用了经验模型，对孔隙率预测偏低；此外，物理场考虑较少，未考虑不规则接触导致的热阻，以及未进行热扩散的修正等原因。 为了准确描述实验现象。我们要走ANTHEM1.0的版本上添加更多更机理的物理场。

## Slide 17
1. 分群气泡模型的构建（代替经验肿胀模型）
肿胀行为是分群气泡演化主导的过程，特征是3阶段、4种气泡、5个过程
本工作构建的分群气泡模型
分群气泡演化过程
4种气泡：气体原子、小孤立气泡、大孤立气泡、开放气泡
5个过程：气体成核、气体扩散、泡扩散、泡生长、泡合并
3个阶段：连通前积累、连通时瞬时释放、连通后持续释放
三阶段气泡演化模型
燃料肿胀模型：
22
Notes: 首先是采用分群气泡模型代替经验肿胀模型。燃料的肿胀行为实际是分群气泡演化主导的过程。气泡演化包含3个阶段、有4种气泡、5个气体行为机制。
右图是本工作构建的三阶段气泡演化模型。基于速率理论描述不同气泡群的浓度演化。
燃料肿胀则根据气泡浓度与气泡大小来计算。

## Slide 18
2. 新传热模型的构建（热阻模型的构建和孔隙率的修正）
真实传热与不断演化的孔隙率、燃料-包壳间不规则接触有关
本工作构建的热阻模型与孔隙率模型
不规则接触热阻与孔隙率机制
等效气膜热阻模型：
不规则接触与气泡演化有关
燃料辐照后形貌
孔隙率演化模型：
气膜平均厚度
蠕变驱动变化
孤立气泡转为开放气泡会有体积变化，引起孔隙率变化
压力比决定体积变化上限
23
Notes: 其次是建立新的传热模型的构建，包括增加热阻模型和修正孔隙率。
这是基于两个实验现象，环形U-10Zr辐照实验观察到燃料与包壳的不规则接触。以及燃料基体存在大的不规则的开放孔隙。
右图是针对这两个实验现象建立的热阻模型与孔隙率模型。热阻模型，是讲不规则接触等效为气膜热阻，并基于实验建立一个经验关系式。
孔隙率模型，则是基于实际机理，利用压力差以及蠕变模型来驱动孔隙的体积变化。

## Slide 19
3. 锆迁移和相区演化模型的构建（热扩散系数的修正）
锆迁移和相区演化受2个主要因素影响，难点在于描述轴对称模型下的热扩散系数
锆迁移与相区演化机制
本工作构建的锆迁移模型
2个因素：温度梯度与浓度梯度共同驱动的扩散
6个相区：锆含量与温度的变化会导致铀相变化
热扩散系数、菲克扩散系数
热扩散系数修正模型：
锆迁移模型：
环形的周向尺度随半径减小，使Zr在较小周长范围内进一步富集。
因此从柱坐标下传质面积的半径依赖性修正热扩散系数
24
Notes: 最后是锆迁移模型的构建，并对热扩散系数修正。
U-10Zr里面的Zr会在温度、浓度梯度作用下迁移，导致组分重分布。并导致铀相区的变化。
右图是本工作构建的锆迁移模型。锆迁移会导致燃料参数变化，因此建立了锆含量相关的物性模型。
最后，考虑二维轴对称环形结构的几何特征，对热扩散系数进行了相应修正

## Slide 20
4. 环形U-10Zr芯体程序ANTHEM 2.0 技术难点
基于PDE方程构建空间滤波的平滑函数
基于平滑函数，解决收敛问题
解决局部异常肿胀的收敛问题
自定义锆迁移接口
基于自定义方程功能，解决接口问题
空间滤波
基于PDE方程与弱形式构建接口
-D_eff*cgaor - S_eff*Tr
两个二阶微分算子
=(swell_gas2 - swell_gas2_f)/L_swell^2
解决蠕变驱动体积变化接口
基于自定义方程功能，解决接口问题
基于ODE方程与flc2hs算子构建接口
蠕变驱动气泡体积变化仅在连通后起作用
蠕变与压力差（静水应力与气压差）有关
蠕变驱动的体积存在上限
* flc2hs(swell_gas3 - swell_threshold_gas, 0.01)
25
Notes: 在环形U-10Zr芯体程序ANTHEM2.0的开放过程中存在一些技术难点。
包括局部突变的收敛问题，蠕变驱动体积变化的接口问题，锆迁移物理场接口问题

## Slide 21
开发精细化的环形U-10Zr性能分析程序 ANTHEM 2.0
  传热
对流换热
气体导热
导热
ANTHEM2.0 物理场
  气体
气泡致肿胀
气室压力
分群气泡
  锆迁移
相区演化
热扩散修正
组分重分布
  传热修正
蠕变驱动气泡转化
等效气膜热阻
接触传热
辐射换热
  力学
热蠕变
热膨胀
接触
辐照蠕变
摩擦
SFP肿胀
26
Notes: 最终相比1.0的版本，2.0版本新增了这些功能，包括气体、传热修正以及锆迁移物理场

## Slide 22
宏观形貌对比验证
3A R4燃料棒（3.2 at.%）
ANTHEM 模拟
3A R4实际形貌
ANTHEM2.0 模拟与INL实验的环形U-10Zr燃料棒在顶部形貌、内部颈缩区域一致
BISON 模拟
3A R4燃料棒（3.4 at.%）
3D R1燃料棒（4.3 at.%）
ANTHEM 模拟
3D R1实际形貌
ANTHEM 模拟
3C R4实际形貌
27
Notes: 预测的结果非常良好，在顶部形貌、颈缩区域与实验一致

## Slide 23
燃料中心
燃料外表面
包壳内表面
温度行为对比验证
模拟：峰值933 ℃，包壳内表面530 ℃
实验：峰值900 ℃，包壳内表面520-540 ℃
误差：相对误差3.67%， 相对误差1.92%
BISON预测峰值温度930 K，比实际低200 ℃
ANTHEM2.0 模拟与INL实验的环形U-10Zr峰值温度、包壳内表面温度的误差均<10%
模拟： 峰值675 ℃，包壳内表面586℃
实验： 峰值未知， 包壳内表面540～600 ℃
误差： 包壳内表面相对误差2.33-8.52%
模拟： 峰值692 ℃，包壳内表面585℃
实验： 峰值未知， 包壳内表面590～620 ℃
误差： 包壳内表面相对误差0.85-5.93%
3A R4燃料棒（3.2 at.%）
3A R4燃料棒（3.4 at.%）
3D R1燃料棒（4.3 at.%）
28
Notes: 温度也一致，误差<10%

## Slide 24
肿胀行为对比验证
ANTHEM2.0 模拟与INL实验的环形U-10Zr内径收缩、轴向伸长的误差均<20%
燃料内径
燃料外径
包壳外径
模拟：内径约为0.96 mm，轴向伸长率3.4%
实验：内径约为1.0 mm， 轴向伸长率未知
误差：内径相对误差4%
相比之下，BISON预测内径2.5 mm
燃料内径
模拟：内径约为1.88 mm，轴向伸长率3.84%
实验：内径约为1.61 mm，轴向伸长率4%
误差：相对误差16.77% ，相对误差4%
模拟：内径约为2.19 mm，轴向伸长率2.15%
实验：内径约为2.00 mm，轴向伸长率2.00%
误差：相对误差9.50% ，相对误差差7.5%
3A R4燃料棒（3.2 at.%）
3A R4燃料棒（3.4 at.%）
3D R1燃料棒（4.3 at.%）
29
Notes: 肿胀也一致，内径、轴向伸长率误差<20%

## Slide 25
模拟：FGR分数0.74， 气室压力0.69 Mpa
实验：FGR分数0.77， 气室压力0.59 Mpa
误差：相对误差3.9%， 相对误差16.95 %
气室压力
气体行为对比验证
FGR分数
3A R4燃料棒（3.2 at.%）
气室压力
FGR分数
3D R1燃料棒（4.3 at.%）
ANTHEM2.0 模拟与INL实验的环形U-10Zr在裂变气体释放（FGR）、气室压力的误差均<20%
模拟：FGR分数0.71， 气室压力0.65 Mpa
实验：FGR分数0.85， 气室压力未知
误差：相对误差16.47%
3C R4燃料棒（3.4 at.%）
FGR分数
气室压力
模拟：FGR分数0.70， 气室压力0.54 Mpa
实验：FGR分数0.87， 气室压力未知
误差：相对误差19.54%
30
Notes: 裂变气体释放分数、气室压力也小于20%

## Slide 26
模拟：中心Zr含量0.59，交界处平均为0.16，燃料处于γ相
实验：中心Zr含量0.60，交界处0.14 ，燃料处于γ相
误差：中心Zr误差1.67%，界面处Zr含量误差14.29%
相比之下，BISON对锆含量的描述为0.23微小波动
锆分布行为对比验证
ANTHEM预测
BISON预测
3D R1燃料棒（4.3 at.%）
ANTHEM2.0 模拟与INL实验的环形U-10Zr在锆分布、相区一致
3A R4燃料棒（3.2 at.%）
3C R4燃料棒（3.4 at.%）
Zr mole
fraction
31
Notes: 锆迁移现象也一致，无论锆分布情况还是相区情况

## Slide 27
ANTHEM2.0程序界面
ANTHEM2.0程序界面
温度
结果展示
尺寸变化
相区
ANTHEM2.0程序与美国INL辐照实验一致（超越BISON）
开放气泡
适用于U-Zr与HT-9包壳
设定几何参数、工况参数、初始锆含量，计算燃料性能
32
Notes: ANTHEM2.0 程序适用于U-Zr体系，可设定几何参数、工况参数、初始锆含量，计算燃料性能。燃料的温度、尺寸变化、相区、气泡分布均能可视化。

## Slide 28
二、研究成果
ANTHEM 1.0程序开发
ANTHEM 2.0程序开发
环形U-10Zr行为规律研究
目录
CONTENT
33
Notes: 基于开发的ANTHEM2.0分析了燃料的行为规律及其机制

## Slide 29
1. 温度的变化规律与机制
规律：先降后升
机制：早期间隙闭合增强传热，后期气膜热阻和孔隙率增加导致传热恶化
燃料中心
燃料外表面
包壳内表面
温度行为
温度云图
接触云图
孔隙率云图
K
气体换热系数
辐射换热系数
接触换热系数
间隙传热
34
Notes: 计算发现燃料温度先下降后上升。机制分析发现，是因为间隙先闭合增强了传热，但是后期气膜热阻和孔隙率增加导致传热恶化，温度上升。

## Slide 30
2. 肿胀的规律与机制
向内肿胀由燃料-包壳接触压应力驱动
肿胀主要源于气态裂变产物导致的肿胀，其中形成开放气泡所导致的肿胀是主要因素
燃料内径
燃料外径
包壳外径
燃料径向尺寸
接触引起肿胀方向改变云图
气态产物肿胀
固态产物肿胀
热膨胀
开放气泡的肿胀
大气泡的肿胀
小气泡的肿胀
肿胀来源
35
包壳
燃料
间隙
Notes: 计算发现燃料向内肿胀由燃料-包壳接触压应力驱动。
因为在一开始内径其实是增加的，只有在接触之后才开始收缩，这是它的接触与内径动态云图。
还分析了燃料体积增长主要源于气态裂变产物导致的肿胀，其中形成开放气泡所导致的肿胀是主要因素

## Slide 31
3. 裂变气体的演化行为规律与机制
气室中的气体主要来源于第三阶段，主要是基体气体的扩散和小气泡的生长合并
静水应力环形分布导致开放气泡呈环形分布
开放气泡云图
开放
气泡
静水应力云图
开放气泡中气体原子的来源
Cgb3c的来源
Cgb3c
连通后的持续释放项
Cgb1 fth
Cgb2 fth
孤立小气泡瞬时释放
孤立大气泡瞬时释放
Jg3
gab13
gab23
ab13
ab23
来源于基体的气体原子
来源于小气泡生长
来源于大气泡生长
来源于小气泡扩散
来源于大气泡扩散
36
MPa
Notes: 开放气泡是肿胀的主要原因，分析了开放气泡的成因，发现开放气泡主要产生在第三阶段，主要是基体气体直接扩散，和小气泡生长并入导致。
并且再现了开放气泡环形分布的规律，其环形机制来自于静水应力的环形分布。

## Slide 32
4. 燃料形貌的变化规律与机制
37
燃料会在上端部出现颈缩现象
端部颈缩由摩擦诱发，并在局部高温蠕变与肿胀作用下孔隙集中在端部导致
不同因素下的燃料形貌
颈缩出现
颈缩加剧
颈缩成型
均匀肿胀
原始模型
考虑摩擦
不规则接触热阻
气泡体积转化
3D R1燃料棒（4.3 at.%）
ANTHEM 模拟
环形U-10Zr实际形貌
端部孔隙率
Notes: 宏观来看，预测结果与实验一致，都预测出颈缩现象。
分析发现，这种颈缩其实起源于摩擦，然后在高温蠕变、肿胀作用下孔隙集中在端部导致。

## Slide 33
5. 锆分布的规律与机制
38
不同因素下的燃料锆分布情况
燃料锆分布呈现中心高，并沿着半径逐渐下降的趋势
Soret效应驱动Zr向内迁移，环形几何的周向尺度减小进一步强化内侧富集
传热+气泡体积修正
扩散系数修正
锆分布云图
锆迁移的流线与箭头
ANTHEM预测
锆径向分布（3A R4燃料棒）
Notes: 最后分析了锆迁移规律与机制。左图展示了程序预测的3A R4燃料棒径向锆分布情况，呈现中心高，并沿着半径逐渐下降的趋势。
右图展示了锆迁移的流线与箭头，可见锆在Soret效应驱动下的向内迁移趋势。并且比较不同因素下的锆分布情况。发现什么都不修正时，我们的程序与BISON预测很接近。考虑肿胀修正后，也不能明显改善。只有修正热扩散系数后，才能完美契合实验。也就是：“燃料收缩过程中，周向尺度随半径减小使向内迁移的Zr进一步集中，基于此对热扩散系数需要修正。”

## Slide 34
一、研究背景
二、研究成果
三、总结与展望
目录
CONTENT
39
Notes: 最后是课题总结和未来展望

## Slide 35
总结与展望
40
1. 程序普适性扩展：扩展至圆柱型燃料，覆盖U-Pu-Zr、U-Mo等燃料体系及不同燃料棒结构；模拟功率快速变化、冷却条件异常等瞬态工况，评估燃料温度、变形及包壳失效风险。
2. 探索先进的物理模型：例如开放孔隙体积演化模型，以静水应力、表面张力和气体压力确定平衡体积，由燃料蠕变控制开放孔隙向平衡状态演化的速率。
展望：
总结
建立了详细、完备且机理的环形U-10Zr燃料热力耦合与辐照行为模型；自主开发对标美国BISON的燃料程序ANTHEM 1.0；进一步开发了对标INL的辐照实验的燃料程序ANTHEM 2.0；计算结果与公开辐照数据的关键指标误差均不超过20%。研究揭示了燃料温度先降后升、接触后向内肿胀、Zr向内迁移及开放气泡环形分布等规律，并阐明了摩擦约束、气膜热阻和开放气泡体积转换共同导致内孔非均匀收缩的机制。
Notes: 我们建立了详细完备且机理的行为模型，开发了对标美国BISON的程序ANTHEM1.0，以及对标INL辐照实验的程序ANTHEM2.0，计算结果均小于20%，阐明了燃料的行为规律以及机制

## Slide 36
敬请批评指正！
Notes: 以上就是我今天所有的汇报内容，敬请各位专家批评指正，谢谢！